| Открытое акционерное общество “Шосткинский завод химических реактивов” |  |
| --- | --- |

N, N – ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН, ч

(N – Бензилдиметиламин)

# ТУ 6-09-07-1766-92

- Эмпирическая формула: С9 H13 N

2. Структурная формула:                                            CH3

СН2         N

CH3

- Показатели качества:

| № | Показатели качества | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Массовая доля N, N – Диметилбензиламина (С9 H13 N) %, не менее | 99,0 |
| 2. | Плотность при 20 ºС, г/см3 | 0,897 – 0,901 |
| 3. | Температура кипения ºС, (при 760 мм. рт. ст.) | 179.0 – 180,5 |
| 4. | Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов) %, не более | 0,1 |

- Фасовка:    Продукт фасуется в 200л. металлические бочки.

- Область применения:      Применяется в органическом синтезе.

Для оформления заказа звоните по телефонам, указанным ниже:

8-10-38 (05449) 2-30-12 – Начальник коммерческого отдела;

2-13-84, 9-44-37, 9-44-38, 9-44-70, 9-45-83 – коммерческий отдел;

7-21-79 – Начальник бюро ВЭС;  9-45-18,–бюро ВЭС;

7-21-79, 2-04-12, 2-14-80, 2-30-12 – тел./ факсы.

E-mail: igorhakh@yandex.ru

Украина, 41100, Сумская обл., г. Шостка, ул. Щербакова, 1.

# Text boxes

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ