| Открытое акционерное общество “Шосткинский завод химических реактивов” |  |
| --- | --- |

### Парахинондиоксим (ПХДО)

1,4 – Бензохинондиоксим

### ТУ 6 – 02 – 945 – 84 с изм. 1-6

### 1.Эмпирическая формула:  C6H6O2N2.

2.Cтруктурная формула:

HON=                = NOH

3. Свойства: Растворим в водных растворах щелочей. Плохо растворим в воде, легче в спиртах и этиловом эфире. Горюч. Слаботоксичен.

4. Показатели качества:

| № п/п | Показатели качества | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Мелкокристаллический комкующийся порошок от светло-серого до серовато-коричневого или темно-серого цвета. |
| 2. | Массовая доля парахинондиоксима в пересчете на сухой продукт, %, не менее | 93,0 |
| 3. | Массовая доля парахинонмоноксима в пересчете на сухой продукт, %, не более | 7,0 |
| 4. | Массовая доля остатка после прокаливания в пересчете на сухой продукт, %, не более | 0,2 |
| 5. | Массовая доля летучих примесей, %, не более | 20,0 |

5. Область применения: Агент вулканизации резиновых смесей на основе натуральных и синтетических каучуков (бутадиен-стирольного, бутилкаучука и др.) Применяется с серой, некоторыми ускорителями и неорганическими окислителями – окисью и перекисью свинца. Системы с неорганическими окислителями используются для вулканизации бутилкаучука, для получения термо- и паростойких вулканизаторов. Может применяться для вулканизации кабельных смесей и пористых изделий. Дозировка 1-10%. Применим для полипропилена.

Примечание: По согласованию с потребителем допускается выпуск продукта в виде порошка или пасты с массовой долей летучих примесей не более 30%.

6. Количество:  1,0 тонна .

7.  Цена :  $7,9/ кг

8. Условия поставки : DAF-граница Украина-Беларусь.

9. Условия платежа  :  Предоплата.

10. Транспорт : ж. д. контейнер, по согласованию с заказчиком.

11. Упаковка : крафт-бумажный мешок с п/эт. вкладышем, помещенный в полиэтиленовый мешок

Для оформления заказа звоните по телефонам, указанным ниже:

8-10-38 (05449) 2-30-12 – Начальник коммерческого отдела;

7-21-79 – Начальник бюро ВЭС;

9-45-18 – бюро ВЭС;

7-21-79, 2-04-12, 2-14-80 – тел / факсы.

E-mail: igorhakh@yandex.ru  Украина, 41100, Сумская обл., г. Шостка, ул. Щербакова, 1.

# Text boxes

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генеральному директору УП «БЕЛРЕАХИМ»

К.А.Ткачевой

факс 8-10-375-17-281-12-02