| Открытое акционерное общество “Шосткинский завод химических реактивов” |  |
| --- | --- |

# Text boxes

Бис-(салицилидениминато) медь (II)

(Салицилальимин меди (II); СИМ(,технический

## ТУ  У 6-05761264. 072-96 с изм. 1

1. Химическая формула:   	    C14H12N2O2Cu

2. Показатели качества:

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид 2. Массовая доля бис- (салицили-дениминато) меди (II), %, не менее Массовая доля остатка после прокаливания, %, в пределах | Порошок грязно-зеленого цвета. 95 24.5 - 26.5 |

3. Сфера применения: Используется 	в качестве вулканизирующего агента  для   резиновых смесей.

- Упаковка: полиэтиленовые мешки по 15 кг (тара может быть изменена по согласованию с потребителем).

Для оформления заказа звоните по телефонам, указанным ниже:

8-10-38 (05449) 2-30-12 – Начальник коммерческого отдела;

2-13-84, 9-44-37, 9-44-38, 9-44-70, 9-45-83 – коммерческий отдел;

7-21-79 – Начальник бюро ВЭС;  9-45-18–бюро ВЭС;

7-21-79, 2-04-12, 2-14-80 – тел./ факсы.

E-mail: igorhakh@yandex.ru

Украина, 41100, Сумская обл., г. Шостка, ул. Щербакова, 1.

# КОММЕРЧЕСКОЕ        ПРЕДЛОЖЕНИЕ